ФОЛЬГИРОВАННЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ

МАТЕРИАЛЫ

Используется для изоляции труб и оборудования при температуре от -60°С до +550°С, в помещениях на открытом воздухе, каналах; а также в индивидуальном строительстве для тепло и звукоизоляции стен, потолков, полов, дверей, крыш и межэтажных перекрытий.

Изоляция полотнами данных марок позволяет облегчить вес перекрытия, уменьшить толщину стен.

Материалы комбинированные теплоизоляционные на основе стекловолокна с фольгированным покрытием Юнифол марок ФХТ и ФТТ, представляют собой гибкие рулонные материалы с использованием фольги и других пленочных полимерных материалов. Поставляется в виде рулона. Данные материалы изготавливаются по ТУ 5763-003-65030928-11.

Технические характеристики:

| Марка | Дублирующий слой | Поверхностная плотность, г/м2 | Толщина полотна, мм | Ширина рулона, мм | Длина рулона, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФХТ(М)-1000 | Металлизированная пленка «Мультитен» | 1000  150 | 6  2 9  2 | 1000  15 1400  15 | 20 21 |
| ФХТ(П)-1000 | Алюминиевая фольга «Полифом» | 1000  150 | 6  2 9  2 | 1000  15 1400  15 | 20 21 |
| ФТТ(П) | Алюминиевая фольга «Полифом» | 180  50 220  50 280  50 | 0,180,05 0,200,05 0,200,05 | 1000  5 | 50 |

Материал нетоксичен, негорюч

Товар не подлежит обязательной сертификации

ООО «ТСП» Адрес: 170533, Тверская обл., Калининский р-он, дер. Аввакумово, племзавод Тел./факс: (4822)38-63-53, 38-63-57, E-mail: tsptver@mail.ru, сайт: www.tsp-tver.ru

Производство и реализация продукции из стекловолокна