ФОЛЬГОИЗОЛОН, ФОЛЬГОИЗОЛОН-Л

ОТРАЖАЮЩАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Традиционные утеплители не задерживают инфра-красное излучение, занимающее 50-75% от общей суммы теплопотерь. Фольгоизол, установленный фольгой внутрь помещения, отражает до 96% этого излучения и удерживает его по принципу термоса. Фольгоизол - пенополиэтилен Изолон - ППЭ, дублированный пищевой полированной фольгой.

Фольгоизол-Л - пенополиэтилен Изолон - ППЭ, дублированный пищевой металлизированной лавсановой пленкой

ВЫСОКИЕ ДОСТОИНСТВА

- Гигиенически и экологически безопасен 
- уникальный теплоизолятор - теплопроводность - 0,034Вт/мК (заменяет 6 см стекловаты) 
- сопротивление теплопередаче - до 1,9 МС/Вт 
- прекрасный теплоизолятор (коэффициент звукопоглощения - до 60%) 
- рабочая температура: от - 60 до +100 градусов С 
- хороший гидро- , пароизолятор, не гниет (нулевое водопоглощение; отпадает потребность в пароизоляции (пергамине, рубероиде и т. д.) 
- экономичный - почти не уменьшает полезную площадь из-за малой толщины 
- масло- , бензостойкий

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Тепло-, звуко-, гидро-, паро-, гидроизоляция

- полов, стен, потолков, кровель и т.д. помещений, строений

- саун и русских бань

- систем кондиционирования, вентиляции и водоснабжения

- кабин и кузовов автомашин

- установка за радиаторами отопления и создание термосов

ЛЕГКИЙ МОНТАЖ

- механическое крепление - нож, степлер, мелкие гвозди

- склеивание - "Акрол контактный"

- соединение стыков - фольгскотч

ВАЖНО!!! - для обеспечения наибольшей эффективности утепления обязательно обеспечение воздушной прослойки со стороны фольги.

ПРИЕМУЩЕСТВА ФОЛЬГОИЗОЛОНА-Л

- электробезопасен

- химически стоек - щелочестоек, рекомендуется для систем "теплый пол"

- высокопрочен - стоек к случайным разрывам и порезам