ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ТКАНИ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 
ИЗ СТЕКЛЯННЫХ КРУЧЕНЫХ 
КОМПЛЕКСНЫХ НИТЕЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 19907-83

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| ТКАНИ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛЯННЫХ КРУЧЕНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ НИТЕЙ Технические условия Dielectric fabrics made of glass twisted complex threads. Specifications | ГОСТ 19907-83 |
| --- | --- |

Дата  введения: 01.01.1984

Настоящий стандарт распространяется на ткани из стеклянных крученых комплексных нитей, предназначенные для изготовления электроизоляционных материалов и фольгированных диэлектриков, используемых для нужд народного хозяйства и для поставки на экспорт.

Стандарт не распространяется на ткани с гидравлических ткацких станков.

Требования стандарта являются обязательными.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

# 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Электроизоляционные ткани должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическим регламентам, утвержденным в установленном порядке.

1.2. В зависимости от назначения ткани должны вырабатываться следующих классов:

1-й класс - для материалов электроизоляционных фольгированных для печатных плат;

2-й класс - для стеклолакотканей;

3-й класс - для стеклопластиков;

4-й класс - для слюдинитов, слюдопластов и миканитов.

1.3. Ткани должны выпускаться следующих марок, указанных в табл. 1, и по физико-механическим показателям соответствовать нормам, указанным в этой таблице.

Таблица 1

| Марка ткани | Толщина ткани, мм | Поверхностная плотность, г/м2 | Плотность ткани, нитей/см | Разрывная нагрузка, Н (кгс), не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по основе | по утку | по основе | по утку |
| Э1-25 | 0,025±0,002 | 24±2 | 30+1 | 30±1 | 147(15) | 117(12) |
| Э1-30 | 0,030±0,002 | 27±3 | 24+1 | 21±1 | 147(15) | 117(12) |
| Э1-35 | 0,035±0,004 | 30±2 | 30+1 | 16±1 | 294(30) | 147(15) |
| Э1-62 | 0,062±0,005 | 67±4 | 20+1 | 20±1 | 392(40) | 294(30) |
| Э1-62-18 | - | 67±4 | 20+1 | 20±1 | 196(20) | 147(15) |
| Э1-100 | 0,100±0,008 | 108±6 | 20+1 | 20±1 | 588(60) | 588(60) |
| Э1/1-100 | 0,100±0,010 | 110±6 | 16+1 | 16,5±1 | 588(60) | 588(60) |
| Э1/1-100-18 | 0,110±0,010 | 110±6 | 16+1 | 16±1 | 294(30) | 294(30) |
| Э1-125 | 0,125±0,010 | 145±9 | 16+1 | 16±1 | 882(90) | 882(90) |
| Э1-125-39* | 0,125±0,010 | 145±9 | 16+1 | 16±1 | 882(90) | 882(90) |
| Э2-30 | 0,030±0,003 | 27±3 | 24+1 | 21±1 | 147(15) | 117(12) |
| Э2-46 | 0,046±0,001 | 48±4 | 24+1 | 22±1 | 392(40) | 245(12) |
| Э2-62 | 0,062±0,005 | 67±5 | 20+1 | 20±1 | 392(40) | 294(30) |
| Э2-80 | 0,080±0,006 | 95±10 | 20+1 | 20±1 | 588(60) | 490(50) |
| Э2/1-80 | 0,075±0,006 | 80±8 | 20+1 | 16±1 | 588(60) | 490(50) |
| Э2-100 | 0,100±0,008 | 108±10 | 20+1 | 20±1 | 588(60) | 588(60) |
| Э3-100 | 0,100±0,010 | 108±10 | 20+1 | 20±1 | 588(60) | 588(60) |
| Э3/1-100 | 0,100±0,010 | 110±10 | 16+1 | 16,5±1 | 588(60) | 588(60) |
| Э3/1-100-18 | 0,110±0,010 | 110±10 | 16+1 | 16±1 | 294(30) | 294(30) |
| Э3-100-ПТ | 0,100±0,010 | 108±10 | 20+1 | 20±1 | 588(60) | 588(60) |
| Э3/1-100-ПТ | 0,100±0,010 | 110±10 | 16+1 | 16±1 | 588(60) | 490(50) |
| Э3-125 | 0,125±0,013 | 145±12 | 16+1 | 16±1 | 784(80) | 784(80) |
| Э3-125-39* | 0,125±0,013 | 145±12 | 16+1 | 16±1 | 784(80) | 784(80) |
| Э3-125-ПТ | 0,125±0,013 | 145±12 | 16+1 | 16±1 | 784(80) | 784(80) |
| Э3-200 | 0,200 | +0,010 | 195 | +16 | 10+1 | 9±1 | 1127(115) | 1078(110) |
|  |  | -0,02 |  | -10 |  |  |  |  |
| Э3-200-ПТ | 0,200±0,020 | 195±16 | 10+1 | 9±1 | 1127(115) | 1078(110) |
| Э3-250-ПТ | 0,250 | +0,010 | 230±18 | 8+1 | 7±1 | 1176(120) | 1078(110) |
|  |  | -0,040 |  |  |  |  |  |
| Э4-25 | 0,025±0,003 | 24±3 | 30+1 | 30±1 | 147(15) | 117(12) |
| Э4/1-25 | 0,025±0,003 | 21±3 | 24+1 | 24±1 | 167(17) | 88(9) |
| Э4-30 | 0,030±0,003 | 27±3 | 24+1 | 21±1 | 147(15) | 117(12) |
| Э4-35 | 0,035±0,004 | 30±3 | 30+1 | 16±1 | 294(30) | 147(15) |
| Э4-46 | 0,046±0,005 | 48±5 | 24+1 | 22±1 | 294(30) | 216(22) |
| Э4/1-46 | 0,046±0,005 | 45±5 | 24+1 | 18±1 | 343(35) | 196(20) |
| Э4-62 | 0,062±0,006 | 67±7 | 20+1 | 20±1 | 392(40) | 294(30) |
| Э(с)4-40 | 0,040 | +0,006 | 38±1 | 20+1 | 11±1 | 294(30) | 98(10) |
|  |  | -0,002 |  |  |  |  |  |

Примечания:

1. Марки, отмеченные знаком «*», вводятся с 1 января 1985 г.

2. В обозначении марки ткани в первой части буквы и цифры означают: Э - ткань электроизоляционная, (с) - ткань разреженной структуры (сетка), 1, 2, 3, 4 - класс назначения; во второй части цифры означают номинальную толщину ткани в микрометрах (при выработке ткани на бесчелночных ткацких станках с перевивочной кромкой добавляется буква П); в третьей части - индекс поверхностной обработки (замасливатель или аппрет). При выработке ткани на замасливателе «парафиновая эмульсия» индекс замасливателя не указывают.

3. Ширину ткани в сантиметрах указывают после обозначения марки в скобках.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1.4. Код ОКП и контрольное число (КЧ) в зависимости от марки и ширины ткани указаны в обязательном приложении 1.

Пример условного обозначения электроизоляционной ткани 3-го класса, толщиной 0,125 мм на политерпеновом замасливателе, выработанной на бесчелночном ткацком станке, шириной 95 см:

Э3-125П - ПТ(95) ГОСТ 19907-83

1.5. Ткани должны вырабатываться шириной 70, 90, 95 и 107 см с допускаемым отклонением от установленной ширины ±1,0 %. По согласованию с потребителем допускается изготовлять ткань другой ширины.

Бахрома от уточных нитей до 5 мм не учитывается в ширине куска.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.6. Ткани должны вырабатываться полотняным переплетением.

1.7. (Исключен, Изм. № 1).

1.8. В зависимости от номинальной толщины ткани должны вырабатываться из нитей алюмоборосиликатного стекла по ГОСТ 8325-78, структура которых указана в рекомендуемом приложении 2.

1.9. Массовая доля веществ, удаляемых при прокаливании, должно быть, в процентах:

от 0,1 до 0,5 - в термохимобработанных тканях;

» 0,8 » 1,6 - в тканях на прямых замасливателях;

» 1,0 » 1,8 - в тканях на замасливателе «парафиновая эмульсия» при толщине до 0,046 мм включ.;

» 1,0 » 1,5 - в тканях на замасливателе «парафиновая эмульсия» при толщине св. 0,046 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1.10. Ткани 3-го класса высшего сорта должны быть термохимобработанными или на прямых замасливателях.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1.11. Петли уточных нитей в кромках не должны превышать, в миллиметрах:

2 - для тканей 1-го класса;

4 - для тканей 2, 3 и 4-го классов.

При выработке тканей на бесчелночных ткацких станках допускается бахрома от уточных нитей длиной не более 5 мм.

В тканях 1 и 2-го классов петли уточных нитей по фону не допускаются. В тканях 3 и 4-го классов допускаются одиночные петли по фону высотой не более 2 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.12. Раздвижки в кромках по длине ткани не должны превышать, в миллиметрах:

2 - в тканях 1, 2, 3 и 4-го классов при толщине до 0,100 мм включ.;

4 - в тканях 1 и 3-го классов при толщине св. 0,100 мм.

В термохимобработанных тканях пороки кромки по ширине ткани до 15 мм, за исключением разрывов, не учитывают.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1.13. В тканях 2-го класса и в тканях 1-го класса толщиной до 0,062 мм включ. ворс, видимый невооруженным глазом, не допускается.

Ткани 3 и 4-го классов и ткани 1-го класса толщиной св. 0,062 мм по ворсистости не оценивают.

1.14. Наличие разнооттеночности, штрихов и следов складок без механических повреждений в тканях всех классов должно определяться по образцам, утвержденным в установленном порядке.

1.15. Пороки внешнего вида оценивают в баллах в соответствии с табл. 2.

Таблица 2

| Наименование порока | Количество и размер порока | Оценка порока, баллы |
| --- | --- | --- |
| 1. Отсутствие одной нити основы длиной | От 5 до 20 см | 1 |
|  | За каждые следующие 20 см | 2 |
| 2. Отсутствие двух или трех нитей основы длиной | До 2 см | 1 |
|  | От 2 до 10 см | 2 |
| 3. Отклонение по плотности уточных нитей от допускаемой на длине ткани до 2 см: |  |  |
| при плотности 16 нитей/см и более | До 3 нитей | 1 |
|  | До 5 нитей | 2 |
| при плотности менее 16 нитей/см | До 2 нитей | 1 |
| 4. Пороки кромки (обрывы уточных нитей, затяжки, обрывы основных нитей в одном месте до четырех нитей и др.) на длине ткани | До 5 см | 1 |
|  | Св. 5 до 10 см | 2 |
| 5. Местные утолщения (слеты утка, грубые склейки) | Каждые три случая | 1 |
| 6 Нить другой линейной плотности на длине ткани: |  |  |
| в основе | За каждые 100 см | 1 |
| в утке | До 5 см | 1 |
|  | Св. 5 до 30 см | 10 |
| 7 Поднырки от одной уточины, неподработка нитей основы (подплетины и др.) | Каждый случай | 1 |
| 8. Пролет утка | Каждый случай | 1 |
| 9. Недолет утка длиной | Каждый случай св. 5 до 50 см | 0,5 |
| 10. Раздвижки нитей утка по фону длиной до 50 мм, шириной до 1,5 мм - при плотности 16 нитей/см и более, от 2 до 5 мм - при плотности менее 16 нитей/см | До трех случаев | 1 |

1.16. Сумма баллов на условную длину куска ткани 100 м допускается не более:

25 - для тканей высшего сорта;

45 - для тканей первого сорта.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1.17. Пороки внешнего вида ткани, не предусмотренные в табл. 2, не допускаются.

Участки ткани с недопустимыми пороками, а также с пороками, превышающими допустимые размеры, помечают цветными карандашами, цветными нитями или штампом на кромках как «условный вырез» и не учитывают в длине куска и не оценивают в баллах.

В термохимобработанных тканях концы кусков в местах склейки по 2 м с каждой стороны и условные вырезы не учитывают в длине куска и не оценивают в баллах.

На условную длину 100 м ткани количество условных вырезов должно быть не более:

4 - для тканей высшего сорта,

7 - для тканей первого сорта.

Суммарная длина условных вырезов на условную длину куска 100 м должна быть в метрах не более:

4 - для тканей высшего сорта,

7 - для тканей первого сорта.

В местах условных вырезов должны быть проложены сигналы, выведенные на один из торцов рулона. По согласованию с потребителем допускается сигналы не прокладывать. Расстояние между условными вырезами для стеклотканей 2-го класса должно быть не менее 10 м, а для тканей 1, 3 и 4-го классов не нормируется.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1.18. Перекос уточных нитей не должен превышать, в процентах:

2 - в тканях 1 и 2-го классов;

3 - в тканях 3 и 4-го классов.

1.19. Провисание фона ткани не должно превышать, в сантиметрах:

1 - в тканях 1 и 2-го классов при ширине 70 см;

1,5 - в тканях 1 и 2-го классов при ширине св. 70 см;

1,5 - в тканях 3 и 4-го классов при ширине 70 см;

2 - в тканях 3 и 4-го классов при ширине св. 70 см.

1.18, 1.19. (Измененная редакция, Изм. № 1).

1.20. Ткань должна быть по фону очищена от концов нитей и пуха.

1.21, 1.22. (Исключены, Изм. № 1).

# 2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. При производстве и применении электроизоляционных тканей из стеклянных крученых комплексных нитей в воздушную среду производственных помещений выделяется стеклянная пыль. Стеклянная пыль раздражающе действует на слизистые оболочки дыхательных путей и кожных покровов работающих, вызывает зуд кожи.

Содержание стеклянной пыли в воздухе рабочей зоны не должно превышать допустимую концентрацию, установленную Министерством здравоохранения СССР.

Основные требования к контролю за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны - по ГОСТ 12.1.007-76.

2.2. Для защиты органов дыхания следует применять респиратор «Лепесток», а для защиты кожного покрова - защитные средства: перчатки, мази, кремы и пасты.

2.3. Для обеспечения чистоты воздуха в рабочей зоне производственные помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией и оснащены техническими средствами контроля воздушной среды.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.4. Электроизоляционные ткани из стеклянных крученых комплексных нитей невоспламеняемы и негорючи.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

# 3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Правила приемки - по ГОСТ 6943.0-79 со следующим изменением: определение разрывной нагрузки изготовитель производит периодически один раз в квартал; предприятие-изготовитель по требованию потребителей должно предъявлять протоколы периодических испытаний.

3.2. Каждую партию ткани сопровождают документом, удостоверяющим качество ткани, с указанием:

наименования предприятия-изготовителя и его товарного знака;

марки ткани;

номера партии;

результатов испытаний ткани по партии;

количества метров в партии;

количества рулонов в партии;

обозначения настоящего стандарта;

штампа и подписи отдела технического контроля.

# 4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Отбор проб, определение линейных размеров и поверхностной плотности - по ГОСТ 6943.7-79.

4.2. Определение плотности по основе и утку - по ГОСТ 6943.6-79.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.3. Определение разрывной нагрузки - по ГОСТ 6943.10-79.

4.4. Определение массовой доли веществ, удаляемых при прокаливании - по ГОСТ 6943.8-79.

4.5. Определение пороков внешнего вида производят визуально. Определение пороков внешнего вида в тканях, подлежащих термохимобработке, производят до термохимобработки.

4.4, 4.5. (Измененная редакция, Изм. № 2).

4.6. Определение наличия ворса производят визуально при перемотке ткани на браковочной машине.

Измерение длины бахромы в кромках, высоты петель по фону и раздвижек в кромках производят на браковочной машине металлической линейкой по ГОСТ 427-75 в трех местах по длине рулона. За окончательный результат принимают среднее арифметическое трех измерений.

4.7. Определение перекоса уточных нитей - по ГОСТ 14067-80.

4.8. Определение провисания фона

Провисание фона определяют по каждому куску ткани на браковочной машине МБС или БС.

Натяжение ткани в процессе перемотки в зависимости от ее толщины должно соответствовать указанному в табл. 3.

Таблица 3

| Толщина ткани, мм | Натяжение ткани, Н (кгс) |
| --- | --- |
| До 0,062 включ. | 29,5(3)-98(10) |
| От 0,075 до 0,200 включ. | 88(9)-167(17) |
| 0,250 | 127(13)-245(25) |

Ткань перематывается с входной поковки на выходную. Натяжение ткани при перемотке создается натяжным устройством и фиксируется прибором, установленным на машине.

Провисание фона ткани контролируется фотоэлектронным устройством со шкалой, работающим постоянно при включенной машине. Величина провисания фиксируется на шкале фотоэлектронного устройства.

В куске ткани участки, имеющие, провисание более допустимого по п. 1.19, отмечают условными вырезами.

4.9. Определение длины ткани в рулоне и длины условных вырезов производится по счетчику метража на мерильно браковочной машине, а термохимобработанных тканей - по счетчику метража на линиях термохимобработки.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

# 5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Ткани должны наматываться в рулоны на гильзы с внутренним диаметром 70 или 45 мм с закреплением на них начала куска по уточной нити.

Допускается использовать гильзы с внутренним диаметром 75 мм для тканей 1-го класса. Намотка должна производиться плавно, с равномерным натяжением, без образования складок, с одинаковым расстоянием от краев гильзы с обеих сторон. Сдвиг отдельных слоев ткани в торцах рулона не должен превышать 1 см.

5.2. Каждый рулон ткани должен состоять из одного, двух или трех кусков. Концы кусков должны быть сшиты или прочно склеены пленкой ПК-4 или другими материалами. Склейка должна выдерживать условия пропитки. В местах соединения должны быть проложены полоски картона или бумаги, одним концом выведенные на торец рулона. Допускается по согласованию потребителя с изготовителем полоски не прокладывать.

5.1, 5.2 (Измененная редакция, Изм. № 1).

5.3. Каждый кусок ткани должен иметь на концах штамп с указанием предприятия-изготовителя и номера технического контролера. Штамп должен быть прямоугольной формы и располагаться длинной стороной вдоль среза ткани на расстоянии не более 10 см от края среза и кромки ткани; краска штампа не должна переходить на соседние слои ткани в рулоне.

5.4. Длина ткани в рулоне в зависимости от толщины и способа обработки должна быть в метрах, не менее:

600 - в термохимобработанных тканях;

300 - в тканях с толщиной до 0,100 мм включ.;

150 - в тканях св. 0,100 мм.

Допускаются в количестве до 5 % от партии рулоны ткани длиной в метрах, не менее:

50 - в тканях толщиной до 0,200 мм включ.;

25 - в тканях толщиной 0,250 мм.

Допускаются по требованию потребителя рулоны ткани другой длины.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.5. Рулоны электроизоляционной ткани должны быть обернуты бумагой по ГОСТ 8273-75, по ГОСТ 11600-75 или другой аналогичной бумагой по нормативно-технической документации и затем в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354-82 или другой нормативно-технической документации, в бумагу двухслойную упаковочную по ГОСТ 8828-89 или в полиэтиленовые мешки и для закрепления слоев ткани перевязаны или заклеены.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

5.6. Заклеенные или перевязанные рулоны аппретированных тканей и тканей на прямых замасливателях, обернутые бумагой или целлофаном, должны быть дополнительно упакованы в водонепроницаемый материал.

5.7. К каждому рулону должен быть прикреплен ярлык с указанием:

наименования предприятия-изготовителя и его товарного знака;

марки ткани;

номера рулона;

номера партии;

количества метров в рулоне;

количества кусков в рулоне;

суммы баллов;

даты изготовления;

обозначения настоящего стандарта.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

5.8. Рулоны ткани, упакованные в соответствии с п. 5.5, должны быть уложены в контейнеры, на поддоны по нормативно-технической документации, деревянные ящики или обрешетки по ГОСТ 18573-80, ГОСТ 16511-86, ящики из гофрированного картона по ГОСТ 22852-77.

По согласованию с потребителем допускается рулоны транспортировать без транспортной тары.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.9. Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192-77 с нанесением манипуляционных знаков: «Осторожно, хрупкое!» и «Верх, не кантовать!».

5.10. Электроизоляционные ткани должны транспортироваться транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте каждого вида. Транспортирование грузов пакетами по ГОСТ 21929-76, средства скрепления - по ГОСТ 21650-76

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.11. Упаковка и транспортирование тканей в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы - по ГОСТ 15846-79.

5.12. При хранении рулоны ткани должны находиться в горизонтально-подвешенном состоянии или должны быть уложены горизонтально не более чем в десять рядов по высоте. Рулоны ткани должны быть уложены параллельно друг другу.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.13. Ткани должны храниться в упакованном виде на стеллажах пли поддонах в крытых складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 80 %.

# 6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие ткани требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

6.2. Гарантийный срок хранения - 1 год со дня изготовления ткани.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Обязательное

# КОД ОКП И КОНТРОЛЬНОЕ ЧИСЛО

| Марка ткани | Ширина ткани, см | Код ОКП и КЧ |
| --- | --- | --- |
| Э1-25 |  | 59 5242 1500 04 |
|  | 70 | 59 5242 1501 03 |
|  | 90 | 59 5242 1502 02 |
|  | 95 | 59 5242 1503 01 |
|  | 107 | 59 5242 1504 00 |
| Э1-30 |  | 59 5242 1900 03 |
|  | 70 | 59 5242 1901 02 |
|  | 90 | 59 5242 1902 01 |
|  | 95 | 59 5242 1903 00 |
|  | 107 | 59 5242 1904 10 |
| Э1-35 |  | 59 5242 0800 10 |
|  | 70 | 59 5242 0801 09 |
|  | 90 | 59 5242 0802 08 |
|  | 95 | 59 5242 0803 07 |
|  | 107 | 59 5242 0804 06 |
| Э1-62 |  | 59 5242 2200 09 |
|  | 70 | 59 5242 2201 08 |
|  | 90 | 59 5242 2202 07 |
|  | 95 | 59 5242 2203 06 |
|  | 107 | 59 5242 2204 05 |
| Э1-62-18 |  | 59 5242 6900 05 |
|  | 70 | 59 5242 6901 04 |
|  | 90 | 59 5242 6902 03 |
|  | 95 | 59 5242 6903 02 |
|  | 107 | 59 5242 6904 01 |
| Э1-100 |  | 59 5242 2300 06 |
|  | 70 | 59 5242 2301 05 |
|  | 90 | 59 5242 2302 04 |
|  | 95 | 59 5242 2303 03 |
|  | 107 | 59 5242 2304 02 |
| Э1/1-100 |  | 59 5242 3200 05 |
|  | 70 | 59 5242 3201 01 |
|  | 90 | 59 5242 3202 03 |
|  | 95 | 59 5242 3203 02 |
|  | 107 | 59 5242 3204 01 |
| Э1/1-100-18 |  | 59 5242 8900 06 |
|  | 70 | 59 5242 8901 05 |
|  | 90 | 59 5242 8902 04 |
|  | 95 | 59 5242 8903 03 |
|  | 107 | 59 5242 8904 02 |
| Э1-125 |  | 59 5242 0600 05 |
|  | 70 | 59 5242 0601 04 |
|  | 90 | 59 5242 0602 03 |
|  | 95 | 59 5242 0603 02 |
|  | 107 | 59 5242 0604 01 |
| Э1-125-39 |  | 59 5242 7000 06 |
|  | 70 | 59 5242 7001 05 |
|  | 90 | 59 5242 7002 04 |
|  | 95 | 59 5242 7003 03 |
|  | 107 | 59 5242 7004 02 |
| Э2-30 |  | 59 5242 3500 07 |
|  | 70 | 59 5242 3501 06 |
|  | 90 | 59 5242 3502 05 |
|  | 95 | 59 5242 3503 04 |
|  | 107 | 59 5242 3504 03 |
| Э2-46 |  | 59 5242 0200 06 |
|  | 70 | 59 5242 0201 05 |
|  | 90 | 59 5242 0202 04 |
|  | 95 | 59 5242 0203 03 |
|  | 107 | 59 5242 0204 02 |
| Э2-62 |  | 59 5242 0300 03 |
|  | 70 | 59 5242 0301 02 |
|  | 90 | 59 5242 0302 01 |
|  | 95 | 59 5242 0303 00 |
|  | 107 | 59 5242 0304 10 |
| Э2-80 |  | 59 5242 0400 00 |
|  | 70 | 59 5242 0401 10 |
|  | 90 | 59 5242 0402 09 |
|  | 95 | 59 5242 0403 08 |
|  | 107 | 59 5242 0404 07 |
| Э2/1-80 |  | 59 5242 4000 07 |
|  | 70 | 59 5242 4001 06 |
|  | 90 | 59 5242 4002 05 |
|  | 95 | 59 5242 4003 04 |
|  | 107 | 59 5242 4004 03 |
| Э2-100 |  | 59 5242 3700 01 |
|  | 70 | 59 5242 3701 00 |
|  | 90 | 59 5242 3702 10 |
|  | 95 | 59 5242 3703 09 |
|  | 107 | 59 5242 3704 08 |
| Э3-100 |  | 59 5242 0500 08 |
|  | 70 | 59 5242 0501 07 |
|  | 90 | 59 5242 0502 06 |
|  | 95 | 59 5242 0503 05 |
|  | 107 | 59 5242 0504 04 |
| Э3/1-100 |  | 59 5242 5700 04 |
|  | 70 | 59 5242 5701 03 |
|  | 90 | 59 5242 5702 02 |
|  | 95 | 59 5242 5703 01 |
|  | 107 | 59 5242 5704 00 |
| Э3/1-100-18 |  | 59 5242 9000 09 |
|  | 70 | 59 5242 9001 08 |
|  | 90 | 59 5242 9002 07 |
|  | 95 | 59 5242 9003 06 |
|  | 107 | 59 5242 9004 05 |
| Э3-100-ПT |  | 59 5242 4400 06 |
|  | 70 | 59 5342 4401 05 |
|  | 90 | 59 5242 4402 04 |
|  | 95 | 59 5242 4403 03 |
|  | 107 | 59 5242 4404 02 |
| Э3/1-100-ПТ |  | 59 5242 5900 09 |
|  | 70 | 59 5242 5901 08 |
|  | 90 | 59 5242 5902 07 |
|  | 95 | 59 5242 5903 06 |
|  | 107 | 59 5242 5904 05 |
| Э3-125 | 70 | 59 5242 4500 03 |
|  | 90 | 59 5242 4501 02 |
|  |  | 59 5242 4502 01 |
|  | 95 | 59 5242 4503 00 |
|  | 107 | 59 5242 4504 10 |
| Э3-125-39 |  | 59 5242 7100 03 |
|  | 70 | 59 5242 7101 02 |
|  | 90 | 59 5242 7102 01 |
|  | 95 | 59 5242 7103 00 |
|  | 107 | 59 5242 7104 10 |
| Э3-125-ПТ |  | 59 5242 4600 00 |
|  | 70 | 59 5242 4601 10 |
|  | 90 | 59 5242 4602 09 |
|  | 95 | 59 5242 4603 08 |
|  | 107 | 59 5242 4604 07 |
| Э3-200 |  | 59 5242 4800 05 |
|  | 70 | 59 5242 4801 04 |
|  | 90 | 59 5242 4802 03 |
|  | 95 | 59 5242 4803 02 |
|  | 107 | 59 5242 4804 01 |
| Э3-200-ПТ |  | 59 5242 4900 02 |
|  | 70 | 59 5242 4901 01 |
|  | 90 | 59 5242 4902 00 |
|  | 95 | 59 5242 4903 10 |
|  | 107 | 59 5242 4904 09 |
| Э3-250-ПТ |  | 59 5242 5100 00 |
|  | 70 | 59 5242 5101 10 |
|  | 90 | 59 5242 5102 09 |
|  | 95 | 59 5242 5103 08 |
|  | 107 | 59 5242 5104 07 |
| Э4-25 |  | 59 5242 6000 10 |
|  | 70 | 59 5242 6001 09 |
|  | 90 | 59 5242 6002 08 |
|  | 95 | 59 5242 6003 07 |
|  | 107 | 59 5242 6004 06 |
| Э4/1-25 |  | 59 5242 7200 00 |
|  | 70 | 59 5242 7201 10 |
|  | 90 | 59 5242 7202 09 |
|  | 95 | 59 5242 7203 08 |
|  | 107 | 59 5242 7204 07 |
| Э4-30 |  | 59 5242 6100 07 |
|  | 70 | 59 5242 6101 06 |
|  | 90 | 59 5242 6102 05 |
|  | 95 | 59 5242 6103 04 |
|  | 107 | 59 5242 6104 03 |
| Э4-35 |  | 59 5242 7300 08 |
|  | 70 | 59 5242 7301 07 |
|  | 90 | 59 5242 7302 06 |
|  | 95 | 59 5242 7303 05 |
|  | 107 | 59 5242 7304 04 |
| Э4-46 |  | 59 5242 6200 04 |
|  | 70 | 59 5242 6201 03 |
|  | 90 | 59 5242 6202 02 |
|  | 95 | 59 5242 6203 01 |
|  | 107 | 59 5242 6204 00 |
| Э4/1-46 |  | 59 5242 7400 05 |
|  | 70 | 59 5242 7401 04 |
|  | 90 | 59 5242 7402 03 |
|  | 95 | 59 5242 7403 02 |
|  | 107 | 59 5242 7404 01 |
| Э4-62 |  | 59 5242 6300 01 |
|  | 70 | 59 5242 6301 00 |
|  | 90 | 59 5242 6302 10 |
|  | 95 | 59 5242 6303 09 |
|  | 107 | 59 5242 6304 08 |
| Э(с)4-40 |  | 59 5242 6500 06 |
|  | 70 | 59 5242 6501 05 |
|  | 90 | 59 5242 6502 04 |
|  | 95 | 59 5242 6503 03 |
|  | 107 | 59 5242 6504 02 |
| Э1-25П |  | 59 5245 0100 05 |
|  | 90 | 59 5245 0101 04 |
|  | 95 | 59 5245 0102 03 |
|  | 107 | 59 5245 0103 02 |
| Э1/1-25П |  | 59 5245 0200 02 |
|  | 90 | 59 5245 0201 01 |
|  | 95 | 59 5245 0202 00 |
|  | 107 | 59 5245 0203 10 |
| Э1-30П |  | 59 5245 0300 10 |
|  | 90 | 59 5245 0301 09 |
|  | 95 | 59 5245 0302 08 |
|  | 107 | 59 5245 0303 07 |
| Э1-35П |  | 59 5245 0400 07 |
|  | 90 | 59 5245 0401 06 |
|  | 95 | 59 5245 0402 05 |
|  | 107 | 59 5245 0403 04 |
| Э1-62П |  | 59 5245 0500 04 |
|  | 90 | 59 5245 0501 03 |
|  | 95 | 59 5245 0502 02 |
|  | 107 | 59 5245 0503 01 |
| Э1-62П-18 |  | 59 5245 0600 01 |
|  | 90 | 59 5245 0601 00 |
|  | 95 | 59 5245 0602 10 |
|  | 107 | 59 5245 0603 09 |
| Э1-100П |  | 59 5245 0700 09 |
|  | 90 | 59 5245 0701 08 |
|  | 95 | 59 5245 0702 07 |
|  | 107 | 59 5245 0703 06 |
| Э1/1-100П |  | 59 5245 4200 08 |
|  | 90 | 59 5245 4201 07 |
|  | 95 | 59 5245 4202 06 |
|  | 107 | 59 5245 4203 05 |
| Э1/1-100П-18 |  | 59 5245 4300 05 |
|  | 90 | 59 5245 4301 04 |
|  | 95 | 59 5245 4302 03 |
|  | 107 | 59 5245 4303 02 |
| Э1/1-100П ПТ |  | 59 5245 4400 02 |
|  | 90 | 59 5245 4401 01 |
|  | 95 | 59 5245 4402 00 |
|  | 107 | 59 5245 4403 10 |
| Э1-125П |  | 59 5245 1100 01 |
|  | 90 | 59 5245 1101 00 |
|  | 95 | 59 5245 1102 10 |
|  | 107 | 59 5245 1103 09 |
| Э1-125 39 |  | 59 5245 1200 09 |
|  | 90 | 59 5245 1201 08 |
|  | 95 | 59 5245 1202 07 |
|  | 107 | 59 5245 1203 06 |
| Э1-125П-ПТ |  | 59 5245 1300 06 |
|  | 90 | 59 5245 1301 05 |
|  | 95 | 59 5245 1302 04 |
|  | 107 | 59 5245 1303 03 |
| Э1-150П-ПТ |  | 59 5245 1400 03 |
|  | 90 | 59 5245 1401 02 |
|  | 95 | 59 5245 1402 01 |
|  | 107 | 59 5245 1403 00 |
| Э2-30П |  | 59 5245 1500 00 |
|  | 90 | 59 5245 1501 10 |
|  | 95 | 59 5242 1502 09 |
|  | 107 | 59 5245 1503 08 |
| Э2-46П |  | 59 5245 1600 08 |
|  | 90 | 59 5245 1601 07 |
|  | 95 | 59 5245 1602 06 |
|  | 107 | 59 5245 1603 05 |
| Э2-62П |  | 59 5245 1700 05 |
|  | 90 | 59 5245 1701 04 |
|  | 95 | 59 5245 1702 03 |
|  | 107 | 59 5245 1703 02 |
| Э2-80П |  | 59 5245 1800 02 |
|  | 90 | 59 5245 1801 01 |
|  | 95 | 59 5245 1802 00 |
|  | 107 | 59 5245 1803 10 |
| Э2/1-80П |  | 59 5245 1900 10 |
|  | 90 | 59 5245 1901 09 |
|  | 95 | 59 5245 1902 08 |
|  | 107 | 59 5245 1903 07 |
| Э2-100П |  | 59 5245 2000 00 |
|  | 90 | 59 5245 2001 10 |
|  | 95 | 59 5245 2002 09 |
|  | 107 | 59 5245 2003 08 |
| Э2-125П |  | 59 5245 2100 08 |
|  | 90 | 59 5245 2101 07 |
|  | 95 | 59 5245 2102 06 |
|  | 107 | 59 5245 2103 05 |
| Э3-100П |  | 59 5245 2200 05 |
|  | 90 | 59 5245 2201 04 |
|  | 95 | 59 5245 2202 03 |
|  | 107 | 59 5245 2203 02 |
| Э3/1-100П |  | 59 5245 2300 02 |
|  | 90 | 59 5245 2301 01 |
|  | 95 | 59 5245 2302 00 |
|  | 107 | 59 5245 2303 10 |
| Э3/1-100П-18 |  | 59 5245 2400 10 |
|  | 90 | 59 5245 2401 09 |
|  | 95 | 59 5245 2402 08 |
|  | 107 | 59 5245 2403 07 |
| Э3-100П-П1 |  | 59 5245 2500 07 |
|  | 90 | 59 5245 2501 06 |
|  | 95 | 59 5245 2502 05 |
|  | 107 | 59 5245 2503 04 |
| Э3/1-100П-ПТ |  | 59 5245 2600 04 |
|  | 90 | 59 5245 2601 03 |
|  | 95 | 59 5245 2602 02 |
|  | 107 | 59 5245 2603 01 |
| Э3-125П |  | 59 5245 2700 01 |
|  | 90 | 59 5245 2701 00 |
|  | 95 | 59 5245 2702 10 |
|  | 107 | 59 5245 2703 08 |
| Э3-125П-39 |  | 59 5245 2800 09 |
|  | 90 | 59 5245 2801 08 |
|  | 95 | 59 5245 2802 07 |
|  | 107 | 59 5245 2803 06 |
| Э3-125П-ПТ |  | 59 5245 2900 06 |
|  | 90 | 59 5245 2901 05 |
|  | 95 | 59 5245 2902 04 |
|  | 107 | 59 5245 2903 03 |
| Э3-150П-ПТ |  | 59 5245 3000 07 |
|  | 90 | 59 5245 3001 06 |
|  | 95 | 59 5245 3002 05 |
|  | 107 | 59 5245 3003 04 |
| Э3-200П |  | 59 5245 3100 04 |
|  | 90 | 59 5245 3101 03 |
|  | 95 | 59 5245 3102 02 |
|  | 107 | 59 5245 3103 01 |
| Э3-200П-ПТ |  | 59 5245 3200 01 |
|  | 90 | 59 5245 3201 00 |
|  | 95 | 59 5245 3202 10 |
|  | 107 | 59 5245 3203 09 |
| Э3-250П-ПТ |  | 59 5245 3300 09 |
|  | 90 | 59 5245 3301 08 |
|  | 95 | 59 5245 3302 07 |
|  | 107 | 59 5245 3303 06 |
| Э4-25П |  | 59 5245 3400 06 |
|  | 90 | 59 5245 3401 05 |
|  | 95 | 59 5245 3402 04 |
|  | 107 | 59 5245 3403 03 |
| Э4/1-25П |  | 59 5245 3500 03 |
|  | 90 | 59 5245 3501 02 |
|  | 95 | 59 5245 3502 01 |
|  | 107 | 59 5245 3503 00 |
| Э4-30П |  | 59 5245 3600 00 |
|  | 90 | 59 5245 3601 10 |
|  | 95 | 59 5245 3602 09 |
|  | 107 | 59 5245 3603 08 |
| Э4-35П |  | 59 5245 3700 08 |
|  | 90 | 59 5245 3701 07 |
|  | 95 | 59 5245 3702 06 |
|  | 107 | 59 5245 3703 05 |
| Э4-46П |  | 59 5245 3800 05 |
|  | 90 | 59 5245 3801 04 |
|  | 95 | 59 5245 3802 03 |
|  | 107 | 59 5245 3803 02 |
| Э4/1-46П |  | 59 5245 3900 02 |
|  | 90 | 59 5245 3901 01 |
|  | 95 | 59 5245 3902 00 |
|  | 107 | 59 5245 3903 10 |
| Э4-62П |  | 59 5245 4000 03 |
|  | 90 | 59 5245 4001 02 |
|  | 95 | 59 5245 4002 01 |
|  | 107 | 59 5245 4003 00 |
| Э(с)4-40П |  | 59 5245 4100 00 |
|  | 90 | 59 5215 4101 10 |
|  | 95 | 59 5245 4102 09 |
|  | 107 | 59 5245 4103 08 |

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Рекомендуемое

# РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СТРУКТУРЫ НИТЕЙ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫХ ТКАНЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОЛЩИНЫ

| Номинальная толщина ткани, мм | Структура нити |
| --- | --- |
|  | Основа | Уток |
| 0,025 | При плотности нитей, основа/уток 30/30 |
|  | БС5-2,0(1(2 | БС5-2,0(1(2 |
|  | При плотности нитей, основа/уток 24/24 |
|  | БС5-2,8(1(2 | БС5-2,8(1 |
| 0,030 | БС5-2,8(1(2 | БС5-5,6(1 |
| 0,035 | БС4-3,4(1(2 | БС4-3,4(1(2 или |
|  |  | БС6-6,8(1 |
| 0,040 | БС6-6,8(1(2 | БС7-9,2(1 |
| 0,046 | БС6-6,8(1(2 | БС6-3,4(1(2 |
| 0,062 | БС6-6,8(1(3 или | БC6-6,8(1(2 |
|  | БС7-9,2(1(2 |  |
| 0,075 | БС5-11(1(2 | БС5-11(1(2 |
| 0,080 | БС6-14(1(2 | БС6-6,8(1(3 или |
|  |  | БС7-9,2(1(2 |
| 0,100 | При плотности нитей, основа/уток 20/20 |
|  | БС6-14(1(2 | БС6-14(1(2 |
|  | При плотности нитей, основа/уток 16/16 |
|  | БС6-17(1(2 | БС6-17(1(2 |
| 0,125 | БС7-22(1(2 | БС7-22(1(2 |
| 0,150 | БС6-34(1(2 | БС6-34(1(2 или |
|  |  | БС6-68(1 или |
|  |  | БС9-68(1 |
| 0,200 | БС7-54(1(2 | БС7-54(1(2 |
|  | или |
|  | БС9-54(1(2 | БС9-54(1(2 |
| 0,250 | БС10-80(1(2 | БС10-80(1(2 или |
|  |  | БС10-160(1 |

Примечание. Структура нити может быть изменена при сохранении результирующей линейной плотности крученой комплексной нити и диаметра элементарной нити.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

# ПРИЛОЖЕНИЕ 3. (Исключено, Изм. № 2).

# ПРИЛОЖЕНИЯ 4, 5. (Исключены, Изм. № 1).

СОДЕРЖАНИЕ

1. Технические требования 1 2. Требования безопасности 5 3. Правила приемки 5 4. Методы испытаний 5 5. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение 6 6. Гарантии изготовителя 8 Приложение 1. Код окп и контрольное число 8 Приложение 2. Рекомендуемые структуры нитей для выработки электроизоляционных тканей в зависимости от толщины 13