ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ

из стекловолокна

марок ИПС-Т, ИПМ-Е, ПСХ-Т

Используется для изоляции труб и оборудования при температуре от -60°С до +550°С, в помещениях на открытом воздухе, каналах; а также в индивидуальном строительстве для тепло и звукоизоляции стен, потолков, полов, дверей, крыш и межэтажных перекрытий.

Изоляция полотнами данных марок позволяет облегчить вес перекрытия, уменьшить толщину стен.

Поставляется в виде рулона.

Технические характеристики:

| Марка | Поверхностная плотность, г/м2 | Ширина рулона, мм | Толщина полотна, мм | Длина рулона, п.м. | Теплопроводность, Вт/(м*К) | Коэффициент звукопоглощения при частотах 125 – 8000 Гц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИПС-Т-1000 | 1000  150 | 1400  15 | 6  2 | 15 | 0,045 | 0,04 – 0,82 соответственно |
| ИПМ-Е-9-1000 | 1000  120 | 1000  15 | 9  1,5 | 20, 30 | 0,031 | 0,04 – 0,82 соответственно |
| ИПМ-Е-12-2000 | 2000  240 | 1000  15 | 12  1,5 | 20 | 0,033 | 0,04 – 0,82 соответственно |
| ПСХ-Т-450-1400 | 550  30% | 1400  15 | 1,3 - 4 | 20 | 0,05 | — |

Материал нетоксичен, негорюч

Товар не подлежит обязательной сертификации

ООО «ТСП» Адрес: 170533, Тверская обл., Калининский р-он, дер. Аввакумово, племзавод Тел./факс: (4822)38-63-53, 38-63-57, E-mail: tsptver@mail.ru, сайт: www.tsp-tver.ru

Производство и реализация продукции из стекловолокна