РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ФОЛЬМА-ПЕНА (П)

Пенополиэтилен + Полифол (фольга)

ТУ 2244-018-00204961-00 код ОКП 22 4411

Протокол сертификационных испытаний № 74-М

| Вид испытаний | Результат |
| --- | --- |
| Группа горючести ГОСТ 30244-94 (метод II) | Г2 (умеренногорючий) |
| Группа воспламеняемости ГОСТ 30402-96 | В1 (трудновоспламеняемый) |
| Коэффициент дымообразования ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18) | Д3 (высокая дымообразующая способность) |
| Токсичность продуктов горения ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20) | Т3 (высокоопасный) |

ФОЛЬМА-ПЕНА (М)

Пенополиэтилен + Мультитен (металл. ПЭТФ)

ТУ 2244-018-00204961-00 код ОКП 22 4411

Протокол сертификационных испытаний № 75-М

| Вид испытаний | Результат |
| --- | --- |
| Группа горючести ГОСТ 30244-94 (метод II) | Г4 (сильногорючий) |
| Группа воспламеняемости ГОСТ 30402-96 | В2 (умеренновоспламеняемый) |
| Коэффициент дымообразования ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18) | Д3 (высокая дымообразующая способность) |
| Токсичность продуктов горения ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20) | Т3 (высокоопасный) |

ФОЛЬМА-ХОЛСТ (М)

Стекловолокно + Мультитен (металл. ПЭТФ)

ТУ 5763-055-00204961-00 код ОКП 57 6315

Протокол сертификационных испытаний № 76-М

| Вид испытаний | Результат |
| --- | --- |
| Группа горючести ГОСТ 30244-94 (метод II) | Г3 (нормальногорючий) |
| Группа воспламеняемости ГОСТ 30402-96 | В3 (легковоспламеняемый) |
| Коэффициент дымообразования ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18) | Д1 (малая дымообразующая способность) |
| Токсичность продуктов горения ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20) | Т1 (малоопасный) |