СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ марки РСТ

Предназначен для применения в качестве покровного слоя теплоизоляции трубопроводов и коммуникаций, находящихся внутри помещений и вне их, при температуре окружающей среды от - 40 оС до + 60 оС.

|  | РСТ 120 Л | РСТ 250 Л | РСТ 275 Л | РСТ 415 Л | РСТ 280 Л | РСТ 430 Л | РСТ 250 Ф | РСТ 410 Ф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масса на единицу площади, г/м2 | 120 | 250 | 275 | 415 | 280 | 430 | 250 | 410 |
| Водонепроницаемость | водоотталкивающие | водонепроницаемые | водоотталкивающие |
| Горючесть (ГОСТ 12.1.044-89) | трудногорючие |
| Ширина, см | 100 |
| Цвет | желтый (по желанию заказчика) | серебристый |
| Длина рулона, м | 200 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 |

Обозначение марок:

РСТ – Рулонный Стеклопластик Теплоизоляционный;

Цифры – номинальная масса единицы площади (г/м2);

Буква – условное обозначение пропиточного состава:	Л – на основе латексов различных марок;

Ф – на основе жидких феноло-формальдегидных  смол или бакелитовых лаков

ООО «ТСП» Адрес: 170533, Тверская обл., Калининский р-он, дер. Аввакумово, племзавод Тел./факс: (4822)38-63-53, 38-63-57, 8(920)158-25-24, E-mail: tsptver@mail.ru, Сайт: www.tsp-tver.ru

Производство и реализация продукции из стекловолокна